Załącznik nr 12

Zapytanie ofertowe ZO/Pos13-17/7/2025-RB

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji jak i załącznikach użyto nazw własnych – oferent może zaproponować inne rozwiązania o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych. Użycie znaku towarowego ma na celu jedynie określenie minimalnych wymaganych co do jakości właściwości użytkowych systemu. Powyższe ma na celu uniknięcie sytuacji, w której Zamawiający otrzyma produkt niezgodny z oczekiwaniami, co może powodować realizację projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz niekwalifikowalność wydatków z tego powodu, a po drugie może doprowadzić do korygowania poniesionych wydatków z tytułu niejednoznacznego opisu zamówienia ze strony, np. instytucji nadzorującej realizację projektu.

Na potwierdzenie spełnienia warunków w zakresie wymaganych minimalnych wartości parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych systemu, Zamawiający wymaga wypełnienia załącznika nr 12- system, w którym należy potwierdzić dochowanie w/w minimalnych parametrów dla oferowanego systemu. W/w należy potwierdzić podpisem lub zaświadczeniem albo innym dokumentem u dostawcy wybranego systemu.

# ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ

z izolacja z EPS do wysokości 25m, powyżej wełna mineralna- zgodnie z wymogami p.poż. z projektu budowlanego oraz wykonawczego/technicznego i audytem energetycznym oraz umową o dofinansowaniu projektu

…………………………….

(nazwa oferowanego systemu)

z płytą termoizolacyjną styropianową i tynkiem silikonowym

- Klejenie:

mineralna zaprawa klejąca

- Termoizolacja:

płyta termoizolacyjna z EPS

Mocowanie (nie pokazano):

łącznik mechaniczny

- Masa zbrojąca:

mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca

- Zbrojenie:

siatka zbrojąca z włókna szklanego

- Warstwa pośrednia (gruntująca):

Preparat gruntujący

- Wyprawa tynkarska:

- silikonowa masa tynkarska,

Wymagania formalne wobec systemu:

  - Krajowa Ocena Techniczna

lub Europejska Ocena Techniczna

  - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:

- Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych na podłożu

- sucha zaprawa mineralna

- do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,

- do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy [MPa]:

| przyczepność zaprawy klejącej do betonu [MPa] |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane | oferowane |
| - w warunkach suchych | ≥ 0,50 |  |
| - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,16 |  |
| - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,00 |  |

| przyczepność zaprawy klejącej do styropianu [MPa] |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane | oferowane |
| - w warunkach suchych | ≥ 0,10 |  |
| - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,05 |  |
| - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 0,12 |  |

Płyty termoizolacyjne EPS

Właściwości płyt termoizolacyjnych ze styropianu dopuszczonych do stosowania w systemie:

| właściwość | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| reakcja na ogień | klasa E |  |
| opór cieplny [(m2*K)/W] | określony przy oznakowaniu CE |  |
| grubość | T2 |  |
| długość | L2 |  |
| szerokość | W2 |  |
| prostokątność | S5 |  |
| płaskość | P5 |  |
| stan powierzchni | powierzchnie cięte (jednorodne i bez „naskórka”) |  |
| stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 |  |
| stabilność wymiarowa przy określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 |  |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) | 20 do 70 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, w warunkach suchych | TR80 Lub TR100 |  |
| wytrzymałość na zginanie [kN] | ≥ 75 |  |

- Łączniki mechaniczne

- Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta

- mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych

- ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,

- sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych:

  - dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

  - dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

  - dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 60 mm

- Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

- sucha zaprawa mineralna, zbrojona włóknami,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- brak rys w warstwie o grubości do 5 mm

- Siatka zbrojąca  siatka z włókna szklanego

- splot gazejski,

- odporna na deformacje kształtu,

- w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,

- impregnowana przeciwalkalicznie

| Właściwość | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| Szerokość [m] | 1,1 (± 1 %) |  |
| Wymiar oczek w świetle [mm] | 4,0 x 4,0 (± 0,5) |  |
| Masa powierzchniowa [g/m2] | 160 (- 3% / + 5%) |  |
| Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni: - w warunkach laboratoryjnych - w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≥ 33 ≥ 21 |  |
| Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, [%], dla próbek przechowywanych 28 dni: - w warunkach laboratoryjnych - w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≤ 4,1 ≤ 2,6 |  |

- Pośrednia warstwa gruntująca - zgodna z krajową oceną techniczną systemu

- poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej

- Zaprawy tynkarskie

- silikonowe zaprawa tynkarska zgodna z oceną techniczną systemu

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C

- o strukturach baranka lub żłobionej

- odporna na występowanie rys skurczowych

9. Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji

np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.

Tablica – układ ociepleniowy

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe wymagane | Właściwości użytkowe oferowane | Metoda oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]: - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia | < 0,10 < 0,15 |  |  |
| Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]: - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia | ≤ 0,48 ≤ 0,55 |  |  |
| Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, [MPa]: - w warunkach laboratoryjnych - po cyklach starzeniowych - po cyklach mrozoodporności | ≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08 |  |  |
| Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, kategoria | I |  |  |
| Odporność na uderzenie po cyklach starzeniowych [J] | 15 |  |  |
| Opór dyfuzyjny względny [m] | ≤ 0,3 |  |  |
| Mrozoodporność warstwy wierzchniej | brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojeń i spęcherzeń |  |  |
| Izolacyjność cieplna (opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła) | Według załącznika |  |  |
| Przyczepność zapraw do betonu i wyrobu do izolacji cieplnej | Według tablic |  |  |
| Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej | stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO |  |  |
| Odporność na obciążenie wiatrem | według tablic |  |  |

|  |  | TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI *zgodnie z brzmieniem art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej: Pzp) Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, dlatego należy przyjąć, że zwrot „lub równoważne” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu wskazanemu w opisie. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Materiały referencyjne |  | Charakterystyka materiału | Parametry równoważności/wymagania techniczne |  |  |
|  |  |  |  |  | Wymagane | oferowane |
| 1 | StoTherm Vario lub co najmniej równoważny opisywanemu |  | zespolony system ociepleń | Dopuszczony do obrotu na podstawie KOT/ETA. |  |  |
|  |  |  |  | Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]: |  |  |
|  |  |  |  | - warstwa zbrojona | < 0,10 |  |
|  |  |  |  | - warstwa wierzchnia | < 0,15 |  |
|  |  |  |  | Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]: |  |  |
|  |  |  |  | - warstwa zbrojona | ≤ 0,48 |  |
|  |  |  |  | - warstwa wierzchnia | ≤ 0,55 |  |
|  |  |  |  | Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, [MPa]: |  |  |
|  |  |  |  | - w warunkach laboratoryjnych | ≤ 0,08 |  |
|  |  |  |  | - po cyklach starzeniowych | ≤ 0,08 |  |
|  |  |  |  | - po cyklach mrozoodporności | ≤ 0,08 |  |
|  |  |  |  | Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, kategoria | I |  |
|  |  |  |  | Odporność na uderzenie po cyklach starzeniowych [J] | 15 |  |
|  |  |  |  | Opór dyfuzyjny względny [m] | ≤ 0,3 |  |
|  |  |  |  | Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia | NRO |  |
| 2 | Ispo Zaprawa Klejąca lub równoważny opisywanemu |  | mineralna masa klejąca zgodna z ETA/KOT | przyczepność zaprawy klejącej do betonu [MPa] |  |  |
|  |  |  |  | - w warunkach suchych | ≥ 0,50 |  |
|  |  |  |  | - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,16 |  |
|  |  |  |  | - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,00 |  |
|  |  |  |  | przyczepność zaprawy klejącej do styropianu [MPa] |  |  |
|  |  |  |  | - w warunkach suchych | ≥ 0,10 |  |
|  |  |  |  | - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,05 |  |
|  |  |  |  | - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 0,12 |  |
| 3 | EPS 040 FASSADA AUSTROTHERM lub równoważny opisywanemu |  | płyta z izolacja ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS zgodna z wymaganiami KOT/ETA | deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: wytrzymałość na zginanie: wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni czołowych: minimalna waga wyrobu: klasa reakcji na ogień: | λD≤0,040 W/mK BS≥80 kPa TR≥100 kPa 12,5 kg/m3 E |  |
| 4 | EJOT STR U 2G lub równoważny opisywanemu |  | Łącznik mechaniczny dopuszczony do obrotu, oznakowany znakiem „CE”/"B" | Obciążenie niszczące talerzyk | ≥ 2,00kN |  |
|  |  |  |  | Sztywność talerzyka | ≥ 0,40 kN/mm |  |
| 5 | StoLevell DUO lub równoważny opisywanemu |  | mineralna zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej zgodna z ETA/KOT | zbrojona włóknami |  |  |
|  |  |  |  | odporna na występowanie rys skurczowych | TAK |  |
|  |  |  |  | brak rys w warstwie o grubości do 5 mm | TAK |  |
|  |  |  |  | Reakcja na ogień | A2-s1, d0 |  |
|  |  |  |  | Nasiąkliwość wodą | Wc1 |  |
|  |  |  |  | Współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej | μ ≤ 25 |  |
| 6 | Sto-Glasfasergewebe F lub równoważny opisywanemu |  | siatka z włókna szklanego zgodna z ETA/KOT | impregnowana przeciwalkalicznie | TAK |  |
|  |  |  |  | Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni: |  |  |
|  |  |  |  | w warunkach laboratoryjnych | ≥ 33 |  |
|  |  |  |  | w roztworze alkalicznym | ≥ 21 |  |
|  |  |  |  | Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, [%], dla próbek przechowywanych 28 dni: |  |  |
|  |  |  |  | w warunkach laboratoryjnych | ≤ 4,1 |  |
|  |  |  |  | w roztworze alkalicznym | ≤ 2,6 |  |
| 7 | Sto-Putzgund lub równoważny opisywanemu |  |  | poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej |  |  |
| 8 | StoSilco K1,5 lub równoważny opisywanemu |  | wzmacniany włóknami tynk silikonowy zgodny z KOT/ETA | uziarnienie | 1,5 mm |  |
|  |  |  |  | reakcja na ogień | A2-s1, d1 |  |
|  |  |  |  | Nasiąkliwość wodą | W3 |  |
|  |  |  |  | opór dyfuzyjny względny warstwy | V 1 |  |
|  |  |  |  | obecność włókien | TAK |  |

ZAKRES RÓWNOWAŻNOŚCI

Zastosowane w dokumentacji projektowej nazwy własne materiałów, wyrobów, urządzeń itp. podano zgodnie z art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Użycie ich wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia i nie ma to na celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczne, materiałowe, jakościowe i estetyczne wyrobów, urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji.

Podane w powyższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności wyrobów to wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji lub powyższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów wskazanych w dokumentacji projektowej pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy.

Zmiana któregokolwiek z elementów lub materiałów itd. wymienionych w dokumentacji musi się odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu widzenia działania obiektu jako całości, a także z uwzględnieniem konkretnych ograniczeń architektoniczno – konstrukcyjnych i instalacyjnych obiektu. Przyjęte w projekcie materiały zostały skoordynowane międzybranżowo. Wszystkie materiały powinny zapewniać wzajemną kompatybilność, również z instalacjami i innych branż.

Każda zmiana, pod warunkiem że nie można jej było przewidzieć na dzień składania ofert, wymaga wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany zaoferowanego systemu bez istotnego powodu. Nie dopuszcza się jedynie stosowania rozwiązań mieszanych - materiałów pochodzących z różnych systemów (dostawców).

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót innych wyrobów niż dobrane przez projektanta, w zakresie obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji - w razie konieczności - będzie ponowne dokonanie obliczeń, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja między branżowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników dla wyrobów i produktów pod następującymi warunkami:

- ewentualna zamiana może nastąpić dopiero po ocenie ofert - wszyscy oferenci w celu zapewnienia uczciwej konkurencji zobowiązani są do zastosowania w swoich ofertach tych samych wyrobów, produktów, urządzeń, rozwiązań systemowych itp.

- każdorazowego zgłoszenia zamiaru zastosowania zamiennika z wykazaniem równoważności,

- każdorazowego uzyskania zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zamiany przed jej dokonaniem pod rygorem obowiązku wymiany na koszt Wykonawcy zamienników zastosowanych bez uzyskania takiej zgody,

- zapewnienia równoważności technicznej, materiałowej, funkcjonalnej i estetycznej ewentualnych zamienników i wykazania tej zgodności na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, certyfikatów, prób, badań itp.

- dokonanie, jeżeli zajdzie taka konieczność, przez Wykonawcę na etapie realizacji obliczeń, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja międzybranżowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikowania stanu faktycznego z danymi wskazanymi we wniosku o dokonanie zamiany, również pod rygorem wymiany na koszt Wykonawcy elementów nie spełniających wymaganych i deklarowanych parametrów.

................................                                                                     ….........…..................................

(miejscowość i data)					                    (podpis i/lub pieczęć oferenta)

................................                                                                     ….........…..................................

(miejscowość i data)					              (podpis i/lub pieczęć systemodawcy)